产品质量监督抽查实施细则

2026年伊犁哈萨克自治州钢筋混凝土用钢

热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

2026-04-  发布                                        2026-04-  实施
	伊犁哈萨克自治州市场监督管理局


2026年伊犁哈萨克自治州钢筋混凝土用钢

热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
1.2抽样采用随机抽样方法进行,抽样方法如下：

对直条热轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取5盘，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

1.3 随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。
2 检验依据

检验依据见表1
表1 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	
	
	
	

	1
	力学性能
	抗拉强度Rm
	GB 1499.2-2024中6.3条
	GB/T 28900-2022          GB 1499.2-2024

	
	
	最大力总延伸率Agt
	GB 1499.2-2024中6.3条
	GB/T 28900-2022          GB 1499.2-2024

	2
	工艺性能
	弯曲性能
	GB 1499.2-2024中6.4.1条
	GB/T 28900-2022
GB 1499.2-2024

	
	
	反向弯曲性能
	GB 1499.2-2024中6.4.2条
	GB/T 28900-2022
GB 1499.2-2024

	3
	化学成分
	C
	GB 1499.2-2024中6.2条
	GB/T 223.5-2008

GB/T 223.11-2008

GB/T 223.12-1991

GB/T 223.14-2000

GB/T 223.19-1989

GB/T 223.23-2008

GB/T 223.26-2008

GB/T 223.40-2007
GB/T 223.59-2008

GB/T 223.63-2022
GB/T 223.85-2009

GB/T 223.86-2009

GB/T 4336-2016
GB/T 20123-2006

GB/T 20125-2006

	
	
	Si
	GB 1499.2-2024中6.2条
	

	
	
	Mn
	GB 1499.2-2024中6.2条
	

	
	
	P
	GB 1499.2-2024中6.2条
	

	
	
	S
	GB 1499.2-2024中6.2条
	

	4
	碳当量Ceq
	GB 1499.2-2024中6.2条
	

	备注
	反向弯曲适用于抗震钢筋


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 1499.2-2024钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
