附件2

伊犁州2025年内墙（外墙）涂料产品质量

监督抽查实施细则
1  抽样方法

1.1抽样型号或规格
所抽样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取主导产品。对于同一生产企业及经销商可以抽取不同规格的样品。

1.2抽样方法、基数及数量

样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。所抽取的产品应在产品贮存期内并能满足检验及异议处理时间要求。

从同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取样品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品不大于5L或7.5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

1.3样品处置

1.3.1检样、备样应分别封样，并加以标注。

1.3.2被抽样生产者、销售者应提供产品的分类、规格、类别等信息，并在抽样单中注明签章确认。

1.3.3样品在运输、存储过程中应防止污染、撞击。

1.4抽样单 

应按照有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及生产者或销售者相关信息。对于产品检验所需的样品规格型号等技术参数信息，应由被抽生产者或销售者提供，在抽样现场获取，并经生产者或销售者确认。

2  检验项目、依据、方法
水溶性内墙涂料  表1

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	遮盖力
	JC/T423-1991

	2
	细度
	JC/T423-1991

	3
	粘度
	JC/T423-1991

	4
	附着力
	JC/T423-1991

	5
	容器中状态
	JC/T423-1991

	6
	白度
	GB/T5950-2008

	7
	耐洗刷性
	GB/T9266-2009

	8
	涂膜外观
	JC/T423-1991

	9
	附着力
	JC/T423-1991

	10
	耐水性
	JC/T423-1991

	11
	耐干擦性
	JC/T423-1991


建筑外墙用腻子  表2

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	容器中状态
	JG/T157-2009

	2
	施工性
	JG/T157-2009

	3
	干燥时间（表干）
	GB/T 1728-2020

	4
	吸水量
	JG/T157-2009

	5
	打磨性
	JC/T423-1991

	6
	耐水性
	GB/T1733-1993

	7
	耐碱性
	GB/T9265- 2009

	8
	粘结强度
	JG/T157-2009

	9
	低温贮存 稳定性
	GB/T9268-2008


    建筑室内用腻子  表3
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	容器中状态
	JG/T298-2010

	2
	施工性
	JG/T298-2010

	3
	干燥时间（表干）
	GB/T 1728-2020

	4
	打磨性
	JG/T298-2010

	5
	耐水性
	GB/T1733-1993

	6
	粘结强度（标准状态）
	JG/T24- 2018

	7
	低温贮存稳定性
	GB/T9268-2008

	8
	PH值
	JG/T298-2010

	9
	水性墙面 涂料中 VOC含量
	GB/T 23986.2-2023

	10
	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）
	GB/T23990-2009

	11
	总铅含量
	GB/T30647-2014

	12
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准 

JC/T423-1991    水溶性内墙涂料

JG/T157-2009    建筑外墙用腻子

JG/T298-2010    建筑室内用腻子

GB 18582-2020   建筑用墙面涂料中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



