附件6
伊犁州2025年建筑防水卷材产品质量监督

抽查实施细则

1  抽样方法

1.1抽样型号或规格
所抽样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取主导产品。对于同一生产企业及经销商可以抽取不同规格的样品。

1.2抽样方法、基数及数量

样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。所抽取的产品应在产品贮存期内并能满足检验及异议处理时间要求。

从同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取样品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。以同一类型、同一规格 10000m2 为一批，不足10000m2 时亦可作为一批。

随机抽取一卷作为试样卷，将该卷材切除距外层卷头2m后，顺纵向切去全幅卷材试样2块，1块检验样品，另一块为备用样品，每块长度为3.0m。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品品种
	抽样数量（m）
	检验样品数量（m）
	备用样品数量（m）

	1
	弹性体改性沥青防水卷材
	6.0
	3.0
	3.0

	2
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	6.0
	3.0
	3.0

	3
	高分子防水材料—片材 
	6.0
	3.0
	3.0


1.3样品处置

1.3.1检验样品、备用样品应分别封样，并加以标注。

1.3.2被抽样生产者、销售者应提供产品的分类、规格、类别等信息，并在抽样单中注明签章确认。

1.3.3样品在运输、存储过程中应防止污染、撞击。

1.4抽样单 

应按照有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及生产者或销售者相关信息。对于产品检验所需的样品规格型号等技术参数信息，应由被抽生产者或销售者提供，在抽样现场获取，并经生产者或销售者确认。

2  检验项目、依据、方法
表2  弹性体改性沥青防水卷材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐热性
	GB 18242—2008

	2
	低温柔性
	GB 18242—2008

	3
	不透水性
	GB 18242—2008

	4
	拉力
	GB 18242—2008

	5
	延伸率
	GB 18242—2008

	6
	渗油性
	GB 18242—2008


表3  自粘聚合物改性沥青防水卷材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸性能
	拉力
	GB 23441—2009

	
	
	最大拉力时延伸率
	GB 23441—2009

	
	
	沥青断裂延伸率
	GB 23441—2009

	
	
	拉伸时现象
	GB 23441—2009

	2
	耐热性
	GB 23441—2009

	3
	低温柔性
	GB 23441—2009

	4
	不透水性
	GB 23441—2009

	5
	渗油性
	GB 23441—2009


表4 高分子防水材料-片材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 18173.1—2012

	2
	拉断伸长率
	GB/T 18173.1—2012

	3
	撕裂强度
	GB/T 18173.1—2012

	4
	不透水性
	GB/T 18173.1—2012

	5
	低温弯折性
	GB/T 18173.1—2012

	6
	加热伸缩量
	GB/T 18173.1—2012


3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料  第1部分：片材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



