产品质量监督抽查实施细则

2026年伊犁哈萨克自治州建筑用安全玻璃

产品质量监督抽查实施细则

2026-00-00发布                                           2026-00-00实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2026年伊犁哈萨克自治州建筑用安全玻璃

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为伊犁哈萨克自治州生产领域和流通领域。

抽查产品为建筑用安全玻璃（防火玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃）。

1.2 抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为生产者同工艺条件下生产的同一批次、同一厚度的平面建筑用安全玻璃。

抽样基数满足抽样数量即可。

防火玻璃: 生产日期2026年8月1日前抽样且执行标准GB 15763.1-2009每批次产品抽取样品12块，其中6块作为检验样品，6块作为备用样品。生产日期2026年8月1日后抽样且执行标准GB/T 15763.1-2025每批次产品抽取样品12块，其中6块作为检验样品，6块作为备用样品。

钢化玻璃: 抽样样品的生产日期在2026年8月1日之前，且执行标准为GB 15763.2-2005，每批次产品抽取样品32块，其中16块作为检验样品，16块作为备用样品。抽样样品的生产日期在2026年8月1日之后，且执行标准为GB/T 15763.2-2025，每批次产品抽取样品32块，其中16块作为检验样品，16块作为备用样品。

夹层玻璃：产品生产日期2026年8月1日之前，抽样且执行标准GB 15763.3-2009，抽取2份样品，一份为检验样品3块，一份为备用样品3块。产品生产日期2026年8月1日之后，抽样且执行标准GB/T 15763.3-2025，抽取2份样品，一份为检验样品3块，一份为备用样品3块。

抽样规格、数量见表1-3。

表1 钢化玻璃抽查样品规格、样品数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 碎片状态 | 每块玻璃面积不应小于0.5m2 | 随机抽样 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 抗冲击性 | 610mm×610mm | 随机抽样 | 12 | 12 | 24 |

注：在生产该批产品时，单独裁切标准尺寸玻璃，和订单产品一起进炉钢化。

表2抽查样品规格数量（防火玻璃）

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量(块) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备份样 | 小计 |
| 1 | 可见光透射比 | 不大于300mm×300mm | 随机抽样 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 弯曲度 | 不应小于1m2 | 随机抽样 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 外观质量 |  |  |  |  |  |

注：因防火玻璃不可切裁，由企业采用与抽查产品同厚度、同种类、同工艺条件现场制作的方式提供。需询问可见光透射比标称值。

表3抽查产品数量要求（夹层玻璃）

| 序 号 | 项目 | 抽样方法 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 随机抽样 | 3块 （不小于300mm×300mm） | 3块 （不小于300mm×300mm） |
| 2 | 可见光反射比 | 随机抽样 |  |  |
| 3 | 耐热性 | 随机抽样 |  |  |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目及检验方法见表4-6。

表4  平面钢化玻璃检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 GB/T 15763.2-2025 |
| 2 | 抗冲击性 | GB 15763.2-2005 GB/T 15763.2-2025 |

表5  防火玻璃验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | GB 15763.1—2009 GB/T 15763.1—2025 |
| 2 | 弯曲度 | GB 15763.1—2009 GB/T 15763.1—2025 |
| 3 | 外观质量 | GB 15763.1—2009 GB/T 15763.1—2025 |

表6 夹层玻璃检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | GB 15763.3-2009 GB/T 15763.3—2025 |
| 2 | 可见光反射比 | GB 15763.3-2009 GB/T 15763.3—2025 |
| 3 | 耐热性 | GB 15763.3-2009 GB/T 15763.3—2025 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15763.1—2025建筑用建筑用安全玻璃  第1部分：防火玻璃

GB 15763.1—2009 建筑用建筑用安全玻璃  第1部分：防火玻璃

GB 15763.2-2005  建筑用建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃

GB/T 15763.2-2025  建筑用建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃

GB 15763.3-2009《建筑用建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》

GB/T 15763.3-2025《建筑用建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。